Submission ID: 100047917

Project #: Analytical

Analysis: Agilent OES

prep={filter:True, for:Nd, Sr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126158_1 | 0.20 | 250 |
| 2-126158_2 | 0.20 | 250 |

prep={Microwave:6 mL HCl, 3 mL HNO3,filter:True, for:Nd, Sr}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126158_1 | 0.2039 | 250 | 30 | 1500 | 250 | 65 | 110 |
| 2-126158_2 | 0.2061 | 250 |  |  |  |  |  |

Nd

| sample | analysis prep |  | Dilution | conc. [mg/L] | %Nd | Avg(%Nd) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126158_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Nd] |  | 50/1 |  |  |  |
| 2-126158_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Nd] |  | 50/1 |  |  |  |
| 2-126158_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Nd] |  | 50/1 | 2.002 | 12.27 |  |
| 2-126158_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Nd] |  | 50/1 | 1.933 | 11.72 | 12.00 |

Sr

| sample | analysis prep |  | Dilution | conc. [mg/L] | %Sr | Avg(%Sr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126158_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Sr] |  | 25/10 |  |  |  |
| 2-126158_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Sr] |  | 25/10 |  |  |  |
| 2-126158_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Sr] |  | 25/10 | 2.024 | 0.62 |  |
| 2-126158_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Sr] |  | 25/10 | 1.982 | 0.60 | 0.61 |

Nd lot: 4503A31 exp: 2026-08-31

Sr lot: 27-172SRY exp: 2026-03-30

Reference page 1-3 for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104