Submission ID: 100047912

Project #: Analytical

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Ca, Cr, Cu

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126150_1 | 0.2084 | 250 |
| 2-126150_2 | 0.2035 | 250 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 6 mL H2SO4, filter:False, for:Ca, Cr, Cu}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126150_1 | 0.2052 | 250 | 60 | 1500 | 260 | 65 | 110 |
| 2-126150_2 | 0.2043 | 250 |  |  |  |  |  |

Ca

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | Avg(%Ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126150_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 50/10 | 1.707 | 1.02 |  |
| 2-126150_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 50/10 | 1.704 | 1.05 |  |
| 2-126150_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 50/10 | 1.768 | 1.08 |  |
| 2-126150_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 50/10 | 1.695 | 1.04 | 1.05 |

Cr

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cr | Avg(%Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126150_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cr] | 10/9 | 2.405 | 0.32 |  |
| 2-126150_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cr] | 10/9 | 2.295 | 0.31 |  |
| 2-126150_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cr] | 10/9 | 2.346 | 0.32 |  |
| 2-126150_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cr] | 10/9 | 2.330 | 0.32 | 0.32 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | Avg(%Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126150_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 100/3 | 2.106 | 8.42 |  |
| 2-126150_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 100/3 | 2.045 | 8.37 |  |
| 2-126150_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/0.781 | 1.079 | 8.42 |  |
| 2-126150_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/0.781 | 1.057 | 8.28 | 8.37 |

Manufacturer: Assurance, Ca lot: 28-35CAY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Ricca, Cr lot: 4311N10 exp: 2025-11-30

Manufacturer: Assurance, Cu lot: 27-156CUY exp: 2026-02-28

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104