Submission ID: 100047960

Project #: LF448PS-23-2855

Sample prep: None.

Analysis: Agilent OES

prep={None, filter:True}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126256_1 | 20.2702 | 25 |
| 2-126256_2 | 20.2669 | 25 |

Al_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Al | Avg(Al_ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126256_1 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Al] | 25/3 | 2.630 | 27.03 ppm |  |
| 2-126256_2 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Al] | 25/3 | 2.296 | 23.60 ppm | 25.32 ppm |

Si_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Si | Avg(Si_ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126256_1 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Si] | 25/25 | 2.812 | 3.47 ppm |  |
| 2-126256_2 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Si] | 25/25 | 2.866 | 3.54 ppm | 3.51 ppm |

Manufacturer: Assurance, Al lot: 27-171ALT exp: 2026-07-30

Manufacturer: Assurance, Si lot: 28-87SIX exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+