Submission ID: 100047987

Project #: LE4880002

Analysis: ICP OES

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Ag}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126352_1 | 0.5015 | 200 |
| 2-126352_2 | 0.5087 | 200 |
| 2-126353_1 | 0.5085 | 200 |
| 2-126353_2 | 0.5061 | 200 |
| 2-126354_1 | 0.5053 | 200 |
| 2-126354_2 | 0.5041 | 200 |
| 2-126355_1 | 0.5077 | 200 |
| 2-126355_2 | 0.5090 | 200 |

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Pd}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126352_1 | 1.0039 | 200 |
| 2-126352_2 | 1.0047 | 200 |
| 2-126353_1 | 1.0084 | 200 |
| 2-126353_2 | 1.0033 | 200 |
| 2-126354_1 | 1.0036 | 200 |
| 2-126354_2 | 1.0063 | 200 |
| 2-126355_1 | 1.0028 | 200 |
| 2-126355_2 | 1.0037 | 200 |

Ag_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ag | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126352_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 1.637 | 725.38 ppm |  |
| 2-126352_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 1.665 | 727.34 ppm | 726.36 ppm |
| 2-126353_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 1.667 | 728.50 ppm |  |
| 2-126353_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 1.615 | 709.13 ppm | 718.82 ppm |
| 2-126354_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 1.696 | 745.87 ppm |  |
| 2-126354_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 1.737 | 765.72 ppm | 755.80 ppm |
| 2-126355_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 1.784 | 780.86 ppm |  |
| 2-126355_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 1.789 | 781.05 ppm | 780.96 ppm |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126352_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 1.625 | 359.71 ppm |  |
| 2-126352_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 1.617 | 357.65 ppm | 358.68 ppm |
| 2-126353_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 1.418 | 312.49 ppm |  |
| 2-126353_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 1.389 | 307.65 ppm | 310.07 ppm |
| 2-126354_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 1.834 | 406.09 ppm |  |
| 2-126354_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 1.887 | 416.71 ppm | 411.40 ppm |
| 2-126355_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 1.432 | 317.33 ppm |  |
| 2-126355_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 1.412 | 312.62 ppm | 314.98 ppm |

Manufacturer: Assurance, Ag lot: 28-66AGY exp: 2026-03-30

Manufacturer: Ricca, Pd lot: 27-164PDY exp: 2026-02-28

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+