Submission ID: 100048007

Project #: LR414RD0002

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Ramping, filter:True, for:Ni_total}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126428 _1 | 0.2062 | 250 |
| 2-126428 _2 | 0.2063 | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126428 _1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/3 | 2.116 | 8.55 |  |
| 2-126428 _2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/3 | 2.099 | 8.48 | 8.52 |

Manufacturer: Assurance, Ni lot: 27-186NIT exp: 2026-02-28

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104