Submission ID: 100048015

Project #: LC454RD0030

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax: Ramping, filter:True, for:Fe}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126454_1 | 0.3017 | 250 |
| 2-126454_2 | 0.3070 | 250 |
| 2-126455_1 | 0.3031 | 250 |
| 2-126455_2 | 0.3075 | 250 |

Fe_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Fe | Avg(000,0000Fe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126454_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.492 | 452.99 ppm |  |
| 2-126454_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.297 | 268.73 ppm | 268.73 ppm |
| 2-126455_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.259 | 237.36 ppm |  |
| 2-126455_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.351 | 317.07 ppm | 277.21 ppm |

Manufacturer: Assurance, Fe lot: 28-75FEY exp: 2026-07-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+