Submission ID: 100048024

Project #: LC454RD0034

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126486 | 26.6845 | 28.6849 | 28.5631 | 6.09 | 0.9391 |

prep={Katanax: Ramping, filter:True, for:Fe, Zn}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126486_1 | 0.2063 | 250 |
| 2-126486_2 | 0.2064 | 250 |

Fe

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | %Fe2O3 | [dried] | Avg(%Fe2O3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126486_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 50/0.5 | 1.814 | 21.98 | 31.44 | 33.48 |  |
| 2-126486_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 50/0.5 | 1.790 | 21.68 | 31.00 | 33.01 | 33.24 |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %ZnO | [dried] | Avg(%ZnO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126486_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 50/1 | 1.919 | 11.63 | 14.48 | 15.42 |  |
| 2-126486_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 50/1 | 1.974 | 11.95 | 14.88 | 15.84 | 15.63 |

Fe lot: 27-125FEY exp: 2025-07-30 [EXPIRED]

Zn lot: 28-58ZNY exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]