Submission ID: 100048055

Project #: LC4990010

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126573 | 27.0053 | 29.0032 | 28.9795 | 1.19 | 0.9881 |
| 2-126574 | 26.5659 | 28.5628 | 28.5421 | 1.04 | 0.9896 |

prep={Hotplate:60 mL HCl, filter:True, for:K}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126573_1 | 0.1016 | 200 |
| 2-126573_2 | 0.1060 | 200 |
| 2-126574_1 | 0.1085 | 200 |
| 2-126574_2 | 0.1040 | 200 |

prep={Hotplate:HF, filter:False, for:Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126573_1 | 0.1058 | 250 |
| 2-126573_2 | 0.1055 | 250 |
| 2-126574_1 | 0.1039 | 250 |
| 2-126574_2 | 0.1019 | 250 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL H2SO4, 3 mL HNO3, filter:True, for:Cu, Fe}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126573_1 | 0.1032 | 200 | 30 | 1500 | 245 | 65 | 110 |
| 2-126573_2 | 0.1050 | 200 |  |  |  |  |  |
| 2-126574_1 | 0.1097 | 200 |  |  |  |  |  |
| 2-126574_2 | 0.1013 | 200 |  |  |  |  |  |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126573_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/0.5 | 2.252 | 43.64 | 54.64 |  |
| 2-126573_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/0.5 | 2.301 | 43.83 | 54.87 | 54.75 |
| 2-126574_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/0.5 | 2.426 | 44.23 | 55.38 |  |
| 2-126574_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/0.5 | 2.231 | 44.05 | 55.15 | 55.26 |

Fe2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | %Fe2O3 | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126573_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 50/1 | 2.017 | 19.54 | 27.95 |  |
| 2-126573_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 50/1 | 1.937 | 18.45 | 26.38 | 27.16 |
| 2-126574_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 50/1 | 2.063 | 18.81 | 26.89 |  |
| 2-126574_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 50/1 | 1.935 | 19.10 | 27.32 | 27.10 |

K2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126573_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25/4 | 0.618 | 0.76 | 0.92 |  |
| 2-126573_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25/4 | 0.651 | 0.77 | 0.93 | 0.93 |
| 2-126574_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25/4 | 0.639 | 0.74 | 0.89 |  |
| 2-126574_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25/4 | 0.660 | 0.79 | 0.96 | 0.93 |

SiO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %SiO2 | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126573_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 100/8 | 3.574 | 10.56 | 22.58 |  |
| 2-126573_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 100/9 | 4.592 | 12.09 | 25.86 | 24.22 |
| 2-126574_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 100/8 | 4.038 | 12.15 | 25.98 |  |
| 2-126574_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 100/8 | 3.664 | 11.24 | 24.03 | 25.01 |

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]