Submission ID: 100048057

Project #: LE4880002

Analysis: ICP OES

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Ag}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126576_1 | 0.5030 | 200 |
| 2-126576_2 | 0.5086 | 200 |
| 2-126577_1 | 0.5084 | 200 |
| 2-126577_2 | 0.5010 | 200 |

prep={Microwave:5 mL HNO3, 5 mL H2SO4 then HCl after digestion, filter:True, for:Pd}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126576_1 | 0.2556 | 200 | 30 | 1500 | 245 | 65 | 110 |
| 2-126576_2 | 0.2540 | 200 |  |  |  |  |  |
| 2-126577_1 | 0.2533 | 200 |  |  |  |  |  |
| 2-126577_2 | 0.2533 | 200 |  |  |  |  |  |

Ag_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ag | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126576_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 1.796 | 793.46 ppm |  |
| 2-126576_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 1.866 | 815.31 ppm | 804.39 ppm |
| 2-126577_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 1.857 | 811.70 ppm |  |
| 2-126577_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 1.779 | 789.09 ppm | 800.40 ppm |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126576_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 10/9 | 0.433 | 376.46 ppm |  |
| 2-126576_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 10/9 | 0.446 | 390.20 ppm | 383.33 ppm |
| 2-126577_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 10/9 | 0.331 | 290.39 ppm |  |
| 2-126577_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 10/9 | 0.332 | 291.27 ppm | 290.83 ppm |

Manufacturer: Assurance, Ag lot: 28-66AGY exp: 2026-03-30

Manufacturer: Ricca, Pd lot: 27-164PDY exp: 2026-02-28

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+