Submission ID: 100048065

Project #: LF4650001

Analysis: Agilent OES

prep={Hotplate:60 mL HNO3, filter:True, for:B}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126593_1 | 0.3094 | 50 |
| 2-126593_2 | 0.3013 | 50 |

B

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %B | Avg(%B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126593_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 50/0.75 | 2.445 | 2.63 |  |
| 2-126593_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 50/0.75 | 2.334 | 2.58 | 2.61 |

B lot: 27-36BY exp: 2025-07-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104