Submission ID: 100048041

Project #: Analytical

Analysis: Agilent OES

prep={Microwave:5 mL HNO3, 5 mL H2SO4 then HCl after digestion, filter:True, for:Ag, Pd}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126548_1 | 0.2507 | 200 | 30 | 1500 | 245 | 65 | 110 |
| 2-126548_2 | 0.5036 | 200 |  |  |  |  |  |

Ag_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ag | Avg(000,0000 Ag) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126548_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 0.715 | 633.78 ppm | 633.78 ppm |
| 2-126548_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 0.978 | 431.56 ppm |  |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd | Avg(000,0000 Pd) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126548_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 10/9 | 0.373 | 330.63 ppm |  |
| 2-126548_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 10/9 | 0.729 | 321.68 ppm | 326.16 ppm |

Co lot: 26-34COT exp: 2023-11-30

Pt lot: 26-03PTY exp: 2023-05-30

Reference page 1-3 for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+