Submission ID: 100048045

Project #: Analytical

Analysis: Agilent OES

prep={Microwave:6 mL HCl, 2 mL HNO3, filter:True, for:Rh}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126551_1 | 0.1031 | 200 | 30 | 1500 | 250 | 65 | 110 |
| 2-126551_2 | 0.1040 | 200 |  |  |  |  |  |

Rh

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Rh | Avg(%Rh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126551_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Rh] | 25/15 | 1.531 | 0.49 |  |
| 2-126551_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Rh] | 25/15 | 1.494 | 0.48 | 0.49 |

Manufacturer: Ricca, Rh lot: 45120966 exp: 2027-11-30

Reference page 1-3 for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104