Submission ID: 100048051

Project #: Analytical

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Ca, Ce, Mo

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126562_1 | 0.2050 | 250 |
| 2-126562_2 | 0.2062 | 250 |

prep={Microwave:6 mL HCl, 2 mL HNO3, filter:False, for:Ca, Ce, Mo}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126561_1 | 0.1086 | 200 | 30 | 1500 | 250 | 65 | 110 |
| 2-126561_2 | 0.1057 | 200 |  |  |  |  |  |

Ca

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | Avg(%Ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126561_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 25/7 | 2.099 | 1.38 |  |
| 2-126561_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 25/7 | 2.044 | 1.38 | 1.38 |
| 2-126562_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 50/9 | 1.977 | 1.34 |  |
| 2-126562_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 50/9 | 2.013 | 1.36 | 1.35 |

Ce

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ce | Avg(%Ce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126561_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ce] | 25/2 | 2.896 | 6.67 |  |
| 2-126561_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ce] | 25/2 | 2.757 | 6.52 | 6.60 |
| 2-126562_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ce] | 50/2 | 2.083 | 6.35 |  |
| 2-126562_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ce] | 50/2 | 2.099 | 6.36 | 6.36 |

Mo

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Mo | Avg(%Mo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126561_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mo] | 10/6 | 2.622 | 0.80 |  |
| 2-126561_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mo] | 10/6 | 2.578 | 0.81 | 0.81 |
| 2-126562_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mo] | 50/5 | 0.635 | 0.77 |  |
| 2-126562_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mo] | 50/5 | 0.646 | 0.78 | 0.78 |

Co lot: 26-34COT exp: 2023-11-30

Pt lot: 26-03PTY exp: 2023-05-30

Reference page 1-3 for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104