Submission ID: 100048095

Project #: Analytical

Analysis: Agilent OES

prep={Microwave:6 mL HCl, 2 mL HNO3, filter:True, for:Mn}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126674_1 | 0.1021 | 200 | 45 | 1500 | 240 | 65 | 110 |
| 2-126674_2 | 0.1073 | 200 |  |  |  |  |  |

prep={Katanax:Ramping, filter:True, for:Mn

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126675_1 | 0.2061 | 250 |
| 2-126675_2 | 0.2026 | 250 |

Mn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Mn | Avg(%Mn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126674_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mn] | 50/1 | 2.444 | 23.94 |  |
| 2-126674_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mn] | 50/1 | 2.652 | 24.72 | 24.33 |
| 2-126675_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mn] | 50/0.7 | 2.818 | 24.42 |  |
| 2-126675_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mn] | 50/0.7 | 2.646 | 23.32 | 23.87 |

Manufacturer: Assurance, Mn lot: 27-195MNY exp: 2026-01-30

Reference page 1-3 for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104