Submission ID: 100048115

Project #: Analytical

Analysis: Agilent OES

Notes: LOD @ 250C for 3 hours prior to analyzing on the MW ONLY. Run WHOLE - DO NOT GRIND

prep={Microwave:6 mL HNO3, 6 mL H2SO4,filter:False, for:Ni, Re}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126750_1 | 0.1086 | 200 | 30 | 1500 | 240 | 65 | 110 | 90% |
| 2-126750_2 | 0.1042 | 200 |  |  |  |  |  |  |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126750_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 25/3 | 3.004 | 4.61 |  |
| 2-126750_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 25/3 | 3.013 | 4.82 | 4.72 |

Re

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Re | Avg(%Re) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126750_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 25/7 | 1.870 | 1.23 |  |
| 2-126750_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 25/7 | 1.729 | 1.19 | 1.21 |

Manufacturer: Assurance, Ni lot: 27-186NIT exp: 2026-02-28

Manufacturer: Ricca, Re lot: 840300A exp: 2027-04-30

Reference page 1-3 for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104