Submission ID: 100048119

Project #: LF448PS-23-2855

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126770 | 27.0064 | 29.0096 | 28.9201 | 4.47 | 0.9553 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 6 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126770_1 | 0.5088 | 50 | 45 | 1500 | 250 | 65 | 110 | 90% |
| 2-126770_2 | 0.5090 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2-126770_3 | 0.5070 | 50 |  |  |  |  |  |  |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126770_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.15 | 1.427 | 9.35 | 9.79 |  |
| 2-126770_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.15 | 1.620 | 10.61 | 11.11 |  |
| 2-126770_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.15 | 1.623 | 10.67 | 11.17 | 11.14 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126770_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.692 | 75.56 ppm | 79.09 |  |
| 2-126770_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.694 | 75.75 ppm | 79.29 | 79.19 ppm |
| 2-126770_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.645 | 70.68 ppm | 73.98 |  |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page 1-3 for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104