Submission ID: 100048119

Project #: LF448PS-23-2855

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126771 | 26.5686 | 28.5761 | 28.4850 | 4.54 | 0.9546 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 6 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126771_1 | 0.5047 | 50 | 45 | 1500 | 250 | 65 | 110 | 90% |
| 2-126771_2 | 0.5036 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2-126771_3 | 0.5104 | 50 |  |  |  |  |  |  |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126771_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 2.142 | 10.61 | 11.11 |  |
| 2-126771_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 2.074 | 10.30 | 10.79 |  |
| 2-126771_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 2.146 | 10.51 | 11.01 | 11.06 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126771_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.903 | 99.40 ppm | 104.13 |  |
| 2-126771_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.871 | 96.09 ppm | 100.66 |  |
| 2-126771_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.930 | 101.23 ppm | 106.04 | 103.61 ppm |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page 1-3 for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104