Submission ID: 100048119

Project #: LF448PS-23-2855

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126780 | 25.4614 | 27.4634 | 27.3616 | 5.08 | 0.9492 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 6 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126780_1 | 0.5088 | 100 | 45 | 1500 | 250 | 65 | 110 | 90% |
| 2-126780_2 | 0.5052 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2-126780_3 | 0.5040 | 100 |  |  |  |  |  |  |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126780_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.903 | 18.70 | 19.70 |  |
| 2-126780_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.874 | 18.55 | 19.54 |  |
| 2-126780_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.857 | 18.42 | 19.41 | 19.55 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126780_1 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.258 | 274.72 ppm | 289.42 |  |
| 2-126780_2 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.239 | 272.50 ppm | 287.08 |  |
| 2-126780_3 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.221 | 269.18 ppm | 283.59 | 286.70 ppm |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page 1-3 for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104