Submission ID: 100048119

Project #: LF448PS-23-2855

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126782 | 23.9010 | 25.9038 | 25.7974 | 5.31 | 0.9469 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 6 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126782_1 | 0.5035 | 100 | 45 | 1500 | 250 | 65 | 110 | 90% |
| 2-126782_2 | 0.5028 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2-126782_3 | 0.5055 | 100 |  |  |  |  |  |  |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126782_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.854 | 18.41 | 19.44 |  |
| 2-126782_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.816 | 18.06 | 19.07 |  |
| 2-126782_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.820 | 18.00 | 19.01 | 19.17 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126782_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.442 | 318.22 ppm | 336.06 |  |
| 2-126782_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.480 | 327.06 ppm | 345.40 |  |
| 2-126782_3 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.515 | 333.00 ppm | 351.68 | 334.38 ppm |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page 1-3 for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104