Submission ID: 100048119

Project #: LF448PS-23-2855

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126772 | 32.7576 | 34.7586 | 34.6071 | 7.57 | 0.9243 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126772_1 | 0.5051 | 100 |
| 2-126772_2 | 0.5050 | 100 |
| 2-126772_3 | 0.5066 | 100 |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126772_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.5 | 2.851 | 11.29 | 12.21 |  |
| 2-126772_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.5 | 2.687 | 10.64 | 11.51 |  |
| 2-126772_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.5 | 2.716 | 10.72 | 11.60 | 11.77 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126772_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.491 | 108.01 ppm | 116.86 |  |
| 2-126772_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.497 | 109.35 ppm | 118.31 |  |
| 2-126772_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.537 | 117.78 ppm | 127.42 | 120.86 ppm |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page 1-3 for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104