Submission ID: 100048119

Project #: LF448PS-23-2855

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126773 | 26.4775 | 28.4775 | 28.3998 | 3.89 | 0.9612 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126773_1 | 0.5073 | 100 |
| 2-126773_2 | 0.5069 | 100 |
| 2-126773_3 | 0.5036 | 100 |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126773_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.5 | 2.806 | 11.06 | 11.51 |  |
| 2-126773_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.5 | 2.682 | 10.58 | 11.01 |  |
| 2-126773_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.5 | 2.674 | 10.62 | 11.05 | 11.19 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126773_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.566 | 123.97 ppm | 128.97 |  |
| 2-126773_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.576 | 126.26 ppm | 131.35 |  |
| 2-126773_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.601 | 132.60 ppm | 137.95 | 132.76 ppm |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page 1-3 for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104