Submission ID: 100048119

Project #: LF448PS-23-2855

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126774 | 27.9803 | 29.9868 | 29.9047 | 4.09 | 0.9591 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126774_1 | 0.5058 | 100 |
| 2-126774_2 | 0.5056 | 100 |
| 2-126774_3 | 0.5045 | 100 |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126774_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.5 | 2.622 | 10.37 | 10.81 |  |
| 2-126774_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.5 | 2.759 | 10.91 | 11.38 |  |
| 2-126774_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.5 | 2.620 | 10.39 | 10.83 | 11.01 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126774_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.773 | 169.81 ppm | 177.05 |  |
| 2-126774_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.645 | 141.75 ppm | 147.79 |  |
| 2-126774_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.690 | 151.97 ppm | 158.45 | 161.10 ppm |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page 1-3 for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104