Submission ID: 100048119

Project #: LF448PS-23-2855

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126775 | 25.6031 | 27.6046 | 27.5192 | 4.27 | 0.9573 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 6 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126775_1 | 0.5024 | 100 | 45 | 1500 | 250 | 65 | 110 | 90% |
| 2-126775_2 | 0.5019 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2-126775_3 | 0.5041 | 100 |  |  |  |  |  |  |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126775_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.5 | 2.617 | 10.42 | 10.88 |  |
| 2-126775_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.5 | 2.611 | 10.40 | 10.87 |  |
| 2-126775_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.5 | 2.761 | 10.95 | 11.44 | 11.06 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126775_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.808 | 178.70 ppm | 186.67 |  |
| 2-126775_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.767 | 169.80 ppm | 177.37 |  |
| 2-126775_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.764 | 168.40 ppm | 175.91 | 179.98 ppm |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page 1-3 for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104