Submission ID: 100048119

Project #: LF448PS-23-2855

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126776 | 27.1984 | 29.2018 | 29.1129 | 4.44 | 0.9556 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 6 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126776_1 | 0.5084 | 100 | 45 | 1500 | 250 | 65 | 110 | 90% |
| 2-126776_2 | 0.5039 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2-126776_3 | 0.5020 | 100 |  |  |  |  |  |  |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126776_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.5 | 2.678 | 10.54 | 11.02 |  |
| 2-126776_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.5 | 2.646 | 10.50 | 10.99 |  |
| 2-126776_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.5 | 2.656 | 10.58 | 11.07 | 11.03 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126776_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.772 | 168.72 ppm | 176.56 |  |
| 2-126776_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.714 | 157.44 ppm | 164.75 |  |
| 2-126776_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.717 | 158.70 ppm | 166.07 | 169.13 ppm |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page 1-3 for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104