Submission ID: 100048119

Project #: LF448PS-23-2855

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126777 | 28.5132 | 30.5201 | 30.4175 | 5.11 | 0.9489 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126777_1 | 0.5079 | 100 |
| 2-126777_2 | 0.5017 | 100 |
| 2-126777_3 | 0.5062 | 100 |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126777_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.851 | 18.22 | 19.20 |  |
| 2-126777_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.838 | 18.32 | 19.30 |  |
| 2-126777_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.884 | 18.61 | 19.61 | 19.37 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126777_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.953 | 208.48 ppm | 219.71 |  |
| 2-126777_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.962 | 213.05 ppm | 224.53 |  |
| 2-126777_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.939 | 206.11 ppm | 217.21 | 220.48 ppm |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page 1-3 for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104