Submission ID: 100048161

Project #: L MCT-QC

Analysis: Agilent OES

prep={Hotplate:70 mL HCl, 3 g B(OH)3 then add 15 mL HF, filter:decant, for:Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126925_1 | 1.0058 | 250 |
| 2-126925_2 | 1.0017 | 250 |

Si_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Si | Avg(000,0000 Si) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126925_1 | [0.5 ppm,1.0 ppm, 2.0ppm] [Si] | 250/250 | 0.235 | 58.41 ppm |  |
| 2-126925_2 | [0.5 ppm,1.0 ppm, 2.0ppm] [Si] | 250/250 | 0.213 | 53.16 ppm | 55.79 ppm |