Submission ID: 100048166

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126932 | 27.0106 | 29.0184 | 28.9732 | 2.25 | 0.9775 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 6 mL H2SO4, filter:True, for:Ni}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sample | 0.30 | 250 | 30 | 1500 | 250 | 65 | 110 | 90% |
| 2-126932_1 | 0.30 | 250 |  |  |  |  |  |  |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126932_1 | 0.3069 | 250 |
| 2-126932_2 | 0.3059 | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126932_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ni] | 50/6 | 2.290 | 1.55 | 1.59 |  |
| 2-126932_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ni] | 50/6 | 2.395 | 1.63 | 1.67 | 1.63 |

Cu lot: 27-156CUY exp: 2026-02-28

Na lot: 27-159NAY exp: 2025-08-30

Ni lot: 27-186NIT exp: 2026-02-28

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]