Submission ID: 100048167

Project #: LP4130028

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr6+ | Avg(%Cr6+) | FAS=0.0945 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126933_1 | 1.0045 | 6.81433 | 1.111 |  |  |
| 2-126933_2 | 1.0077 | 6.69950 | 1.089 | 1.10 |  |
| 2-126934_1 | 1.0057 | 6.49950 | 1.059 |  |  |
| 2-126934_2 | 1.0049 | 6.50050 | 1.054 | 1.06 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 | Avg(%Cr2O3) | FAS=0.0945 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126933_1 | 0.1070 | 10.09342 | 22.596 |  |  |
| 2-126933_2 | 0.1045 | 9.99857 | 22.920 | 22.758 |  |
| 2-126934_1 | 0.1051 | 9.89950 | 22.563 |  |  |
| 2-126934_2 | 0.1049 | 10.11820 | 23.105 | 22.834 |  |

prep={20 ml H2SO4, filter:False, for:Na,Zr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126933_1 | 0.2079 | 200 |
| 2-126933_2 | 0.2064 | 200 |

prep={Microwave: 10 mL H2O, 10 mL H2SO4, filter:True, for:Na, Zr}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126933_1 | 0.2036 | 200 | 30 | 1500 | 260 | 65 | 110 | 90% |
| 2-126933_2 | 0.2034 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2-126934_1 | 0.2015 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2-126934_2 | 0.2056 | 200 |  |  |  |  |  |  |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O | AvgNa2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126933_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/4 | 1.054 | 0.63 | 0.85 |  |
| 2-126933_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/4 | 1.071 | 0.65 | 0.87 | 0.86 |
| 2-126933_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/4 |  |  |  |  |
| 2-126933_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/4 | 1.092 | 0.67 | 0.90 |  |
| 2-126934_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/4 | 1.105 | 0.69 | 0.92 |  |
| 2-126934_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/4 | 1.110 | 0.67 | 0.91 | 0.92 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 | Avg(ZrO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126933_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 50/15 | 1.807 | 0.58 | 0.78 |  |
| 2-126933_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 50/15 | 1.686 | 0.54 | 0.74 | 0.76 |
| 2-126934_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 50/15 | 2.039 | 0.67 | 0.91 |  |
| 2-126934_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 50/15 | 1.859 | 0.60 | 0.81 | 0.81 |

K lot: 26-107KX exp: 2023-09-30

Mg lot: 26-98MGY exp: 2024-01-30

Na lot: 26-120NAY exp: 2023-09-30

Zr lot: 26-133ZRY exp: 2023-11-30

Reference page 1-3 for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+