Submission ID: 100048169

Project #: LC454RD0030

Analysis: Agilent OES, IC

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126937 | 26.5750 | 28.5862 | 28.5677 | 0.92 | 0.9908 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3,3 mL H2SO4filter:True, for:Fe, Na, Ni}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126937_1 | 0.3025 | 250 | 30 | 1500 | 250 | 65 | 110 |
| 2-126937_2 | 0.3044 | 250 |  |  |  |  |  |

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126937_1 | 1.0014 | 100 |
| 2-126937_2 | 1.0086 | 100 |

prep={Katanax: Ramping, filter:False, for:Fe, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126937_1 | 0.3057 | 250 |
| 2-126937_2 | 0.3053 | 250 |

prep={Hotplate:60 mL 1:1 HCl, filter:True, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126937_1 | 0.5042 | 50 |
| 2-126937_2 | 0.5075 | 50 |

prep={method:Work Instruction, filter:False, for:Ru}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126937_1 | 0.3071 | 250 |
| 2-126937_2 | 0.3052 | 250 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Cl | %Cl [dried] | Avg(%Cl) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126937_1 | 25/3 | 10.2824 | 0.86 | 0.86 |  |
| 2-126937_2 | 25/3 | 10.9917 | 0.91 | 0.92 | 0.89 |

Fe_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Fe | [dried] | Avg(000,0000Fe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126937_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.174 | 158.11 ppm | 159.58 |  |
| 2-126937_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.198 | 180.15 ppm | 181.82 | 170.70 ppm |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Na | [dried] | Avg(000,0000Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126937_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 50/50 | 0.323 | 32.03 ppm | 32.33 |  |
| 2-126937_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 50/50 | 0.222 | 21.87 ppm | 22.08 | 27.21 ppm |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126937_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/2 | 2.358 | 9.74 | 9.83 |  |
| 2-126937_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/2 |  |  |  |  |
| 2-126937_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/2 | 2.383 | 9.74 | 9.83 |  |
| 2-126937_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/2 | 2.388 | 9.78 | 9.87 | 9.85 |

Ru

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ru | [dried] | Avg(%Ru) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126937_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ru] | 50/7 | 1.230 | 0.72 | 0.72 |  |
| 2-126937_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ru] | 50/7 | 1.216 | 0.71 | 0.72 | 0.72 |

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104