Submission ID: 100048181

Project #: LF448PS-23-2855

Sample prep: None.

Analysis: Agilent OES

prep={None}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126970_1 | 13.5544 | 50 |
| 2-126970_2 | 12.9559 | 50 |

Pt

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Pt | Avg(%Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126970_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Pt] | [200/1][50/4] | 2.028 | 1.87 |  |
| 2-126970_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Pt] | [200/1][50/4] | 1.931 | 1.86 | 1.87 |

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104