Submission ID: 100048181

Project #: LF448PS-23-2855

Sample prep: None.

Analysis: Agilent OES

prep={None}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126970_1 | 13.5544 | 50 |
| 2-126970_1 | 12.9559 | 50 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Pt | Avg(%Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126970_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pt] | [200/1][100/2] |  |  |  |
| 2-126970_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pt] | [200/1][100/2] |  |  |  |

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+