Submission ID: 100048184

Project #: LC454RD0038

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126983 | 25.4606 | 27.4690 | 27.4490 | 1.00 | 0.9900 |
| 2-126984 | 27.1436 | 29.1450 | 29.1168 | 1.41 | 0.9859 |
| 2-126985 | 32.6872 | 34.6905 | 34.6590 | 1.57 | 0.9843 |
| 2-126986 | 28.5109 | 30.5125 | 30.4841 | 1.42 | 0.9858 |
| 2-126987 | 26.4771 | 28.4787 | 28.4505 | 1.41 | 0.9859 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 6 mL H2SO4, filter:True, for:Cu, Na, Ni}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126983_1 | 0.1054 | 200 | 30 | 1500 | 250 | 65 | 110 | 0% |
| 2-126983_2 | 0.1055 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2-126984_1 | 0.1034 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2-126984_2 | 0.1056 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2-126985_1 | 0.1048 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2-126985_2 | 0.1142 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2-126986_1 | 0.1011 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2-126986_2 | 0.1050 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2-126987_1 | 0.1195 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2-126987_2 | 0.1081 | 200 |  |  |  |  |  |  |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | [dried] | Avg(%Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126983_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/3 | 1.944 | 6.15 | 6.21 |  |
| 2-126983_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/3 | 1.985 | 6.27 | 6.34 | 6.28 |
| 2-126984_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/2 | 1.855 | 8.97 | 9.10 |  |
| 2-126984_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/2 | 1.921 | 9.10 | 9.23 | 9.17 |
| 2-126985_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/3 | 2.343 | 7.45 | 7.57 |  |
| 2-126985_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/3 | 2.564 | 7.48 | 7.60 | 7.59 |
| 2-126986_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/3 | 2.212 | 7.29 | 7.40 |  |
| 2-126986_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/3 | 2.252 | 7.15 | 7.25 | 7.33 |
| 2-126987_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/3 | 2.774 | 7.74 | 7.85 |  |
| 2-126987_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/3 | 2.486 | 7.67 | 7.78 | 7.82 |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | [dried] | Avg(%Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126983_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10/7 | 0.944 | 0.26 | 0.26 |  |
| 2-126983_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10/7 | 0.948 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 2-126984_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10/7 | 1.159 | 0.32 | 0.32 |  |
| 2-126984_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10/7 | 1.177 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 2-126985_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10/5 | 0.697 | 0.27 | 0.27 |  |
| 2-126985_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10/5 | 0.793 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 2-126986_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10/5 | 0.693 | 0.27 | 0.28 |  |
| 2-126986_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10/5 | 0.737 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 2-126987_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10/6 | 0.992 | 0.28 | 0.28 |  |
| 2-126987_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10/6 | 0.902 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126983_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ni] | 10/9 | 1.425 | 0.30 | 0.30 |  |
| 2-126983_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ni] | 10/9 | 1.434 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| 2-126984_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ni] | 10/9 | 1.996 | 0.43 | 0.44 |  |
| 2-126984_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ni] | 10/9 | 2.037 | 0.43 | 0.43 | 0.44 |
| 2-126985_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ni] | 10/9 | 1.792 | 0.38 | 0.39 |  |
| 2-126985_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ni] | 10/9 | 1.918 | 0.37 | 0.38 | 0.39 |
| 2-126986_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ni] | 10/9 | 1.782 | 0.39 | 0.40 |  |
| 2-126986_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ni] | 10/9 | 1.813 | 0.38 | 0.39 | 0.40 |
| 2-126987_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ni] | 10/9 | 1.974 | 0.37 | 0.37 |  |
| 2-126987_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ni] | 10/9 | 1.834 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page 1-3 for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104