Submission ID: 100048174

Project #: LR448RD0007

Analysis: Agilent OES

prep={Hotplate:70 mL HCl, 3 g B(OH)3 then add 15 mL HF, filter:decant, for:Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126946_1 | 2.4131 | 250 |
| 2-126946_2 | 2.4219 | 250 |
| 2-126947_1 | 2.2760 | 250 |
| 2-126947_2 | 1.9947 | 250 |

Si_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | Avg( %Si) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126946_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0ppm] [Si] | 250/0.5 | 2.042 | 10.58 |  |
| 2-126946_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0ppm] [Si] | 250/0.5 | 2.642 | 13.64 | 12.11 |
| 2-126947_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0ppm] [Si] | 250/0.5 | 1.379 | 7.57 |  |
| 2-126947_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0ppm] [Si] | 250/0.5 | 1.646 | 10.31 | 10.31 |

Manufacturer: Assurance, Si lot: 28-87SIX exp: 2026-08-30

Reference page 1-3 for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104