Submission ID: 100048208

Project #: LE4890001

Analysis: ICP OES

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Ag}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-127039_1 | 0.5066 | 200 |
| 2-127039_2 | 0.5079 | 200 |
| 2-127040_1 | 0.5080 | 200 |
| 2-127040_2 | 0.5063 | 200 |

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Pd}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-127039_1 | 1.0043 | 200 |
| 2-127039_2 | 1.0073 | 200 |
| 2-127040_1 | 1.0020 | 200 |
| 2-127040_2 | 1.0054 | 200 |

Ag_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ag | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127039_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ag] | 25/15 | 2.275 | 1496.91 ppm |  |
| 2-127039_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ag] | 25/15 | 2.275 | 1493.08 ppm | 1495.00 ppm |
| 2-127040_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ag] | 25/10 | 2.107 | 2073.82 ppm |  |
| 2-127040_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ag] | 25/10 | 2.078 | 2052.14 ppm | 2062.98 ppm |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127039_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 1.230 | 272.16 ppm |  |
| 2-127039_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 1.253 | 276.43 ppm | 274.30 ppm |
| 2-127040_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 1.340 | 297.18 ppm |  |
| 2-127040_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 1.312 | 289.99 ppm | 293.59 ppm |

Manufacturer: Assurance, Ag lot: 28-66AGY exp: 2026-03-30

Manufacturer: Ricca, Pd lot: 27-164PDY exp: 2026-02-28

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+