Submission ID: 100048221

Project #: LF448PS-23-2855

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127080 | 27.9797 | 29.9830 | 29.9059 | 3.85 | 0.9615 |
| 2-127081 | 23.3427 | 25.3530 | 25.2815 | 3.56 | 0.9644 |
| 2-127082 | 25.6005 | 27.6064 | 27.5397 | 3.33 | 0.9667 |
| 2-127083 | 25.7855 | 27.7885 | 27.7188 | 3.48 | 0.9652 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 6 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127080_1 | 0.5039 | 100 | 45 | 1500 | 250 | 65 | 110 | 90% |
| 2-127080_2 | 0.5065 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127081_1 | 0.5094 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127081_2 | 0.5053 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127082_1 | 0.5023 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127082_2 | 0.5045 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127083_1 | 0.5040 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127083_2 | 0.5044 | 100 |  |  |  |  |  |  |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127080_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.225 | 2.047 | 18.05 | 18.78 |  |
| 2-127080_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.225 | 2.133 | 18.72 | 19.47 | 19.13 |
| 2-127081_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.225 | 2.195 | 19.15 | 19.86 |  |
| 2-127081_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.225 | 2.131 | 18.74 | 19.44 | 19.65 |
| 2-127082_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.225 | 2.153 | 19.05 | 19.71 |  |
| 2-127082_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.225 | 2.148 | 18.92 | 19.57 | 19.64 |
| 2-127083_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.225 | 2.089 | 18.42 | 19.09 | 19.09 |
| 2-127083_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.225 | 2.040 | 17.98 | 18.62 |  |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127080_1 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.240 | 273.42 ppm | 284.37 |  |
| 2-127080_2 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.263 | 277.06 ppm | 288.16 | 286.27 ppm |
| 2-127081_1 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.337 | 291.63 ppm | 302.39 |  |
| 2-127081_2 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.182 | 259.91 ppm | 269.51 | 285.95 ppm |
| 2-127082_1 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.266 | 280.05 ppm | 289.69 |  |
| 2-127082_2 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.267 | 279.04 ppm | 288.66 | 289.18 ppm |
| 2-127083_1 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.271 | 280.20 ppm | 290.31 |  |
| 2-127083_2 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.251 | 275.57 ppm | 285.51 | 287.91 ppm |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page 1-3 for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104