Submission ID: 100048230

Project #: L MCT-QC

Analysis: Agilent OES

prep={Hotplate:70 mL HCl, 3 g BOH3 then add 15 mL HF, filter:decant, for:Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-127095_1 | 0.5050 | 250 |
| 2-127095_1 | 0.5028 | 250 |
| 2-127096_1 | 0.5045 | 250 |
| 2-127096_1 | 0.5049 | 250 |
| 2-127097_1 | 0.5018 | 250 |
| 2-127097_1 | 0.5085 | 250 |
| 2-127098_1 | 0.5039 | 250 |
| 2-127098_1 | 0.5069 | 250 |
| 2-127099_1 | 0.5023 | 250 |
| 2-127099_1 | 0.5063 | 250 |

Note:samples not properly grounded.

Si_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Si | Avg(000,0000 Si) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127095_1 | [0.5 ppm,1.0 ppm, 2.0ppm] [Si] | 250/250 |  |  |  |
| 2-127095_1 | [0.5 ppm,1.0 ppm, 2.0ppm] [Si] | 250/250 | 0.431 | 214.30 ppm | 214.30 ppm |
| 2-127096_1 | [0.5 ppm,1.0 ppm, 2.0ppm] [Si] | 250/250 | 0.228 | 112.98 ppm |  |
| 2-127096_1 | [0.5 ppm,1.0 ppm, 2.0ppm] [Si] | 250/250 | 0.154 | 76.25 ppm | 94.62 ppm |
| 2-127097_1 | [0.5 ppm,1.0 ppm, 2.0ppm] [Si] | 250/250 | 0.233 | 116.08 ppm |  |
| 2-127097_1 | [0.5 ppm,1.0 ppm, 2.0ppm] [Si] | 250/250 | 0.442 | 217.31 ppm | 166.70 ppm |
| 2-127098_1 | [0.5 ppm,1.0 ppm, 2.0ppm] [Si] | 250/250 | 0.156 | 77.40 ppm |  |
| 2-127098_1 | [0.5 ppm,1.0 ppm, 2.0ppm] [Si] | 250/250 | 0.159 | 78.42 ppm | 77.91 ppm |
| 2-127099_1 | [0.5 ppm,1.0 ppm, 2.0ppm] [Si] | 250/250 | 0.138 | 66.68 ppm |  |
| 2-127099_1 | [0.5 ppm,1.0 ppm, 2.0ppm] [Si] | 250/250 | 0.133 | 65.67 ppm | 66.18 ppm |

Reference page 1-3 for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+