Submission ID: 100048236

Project #: LC4990001

Analysis: ICP

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127112 | 31.7347 | 33.7508 | 33.6744 | 3.79 | 0.9621 |
| 2-127113 | 27.2005 | 29.2022 | 29.1562 | 2.30 | 0.9770 |

prep=Hotplate=1hr:75 mL HNO3+ 20 mL HF, let cool then add H3BO3, filter:True, for:W

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-127112_1 | 0.2087 | 250 |
| 2-127112_2 | 0.2063 | 250 |
| 2-127113_1 | 0.2063 | 250 |
| 2-127113_2 | 0.2092 | 250 |

W

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %W | [dried] | Avg(%W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127112_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [W] | 100/1 | 1.599 | 19.15 | 19.90 |  |
| 2-127112_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [W] | 100/1 | 1.808 | 21.91 | 22.77 | 21.34 |
| 2-127113_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [W] | 25/1 | 2.355 | 7.13 | 7.30 |  |
| 2-127113_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [W] | 25/1 | 2.329 | 6.96 | 7.12 | 7.21 |

W

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %W | %W [dried] | Avg(%W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127112_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [W] | 100/1 | 1.710 | 20.48 | 21.29 |  |
| 2-127112_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [W] | 100/1 | 1.716 | 20.79 | 21.61 | 21.45 |
| 2-127113_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [W] | 25/0.8 | 1.827 | 6.92 | 7.08 |  |
| 2-127113_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [W] | 25/0.8 | 1.877 | 7.01 | 7.17 | 7.13 |

Manufacturer: Ricca, W lot: 4505R15 exp: 2026-11-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]