Submission ID: 100048253

Project #: LP413RD0012

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr6+

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr6+ | Avg(%Cr6+) | FAS=0.0916 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127137_1 | 1.0061 | 6.90123 | 1.089 |  |  |
| 2-127137_2 | 1.0066 | 6.90476 | 1.089 | 1.089 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 | Avg(%Cr2O3) | FAS=0.0916 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127137_1 | 0.1063 | 8.62075 | 18.826 |  |  |
| 2-127137_2 | 0.1046 | 8.49950 | 18.863 | 18.8445 |  |

prep={Microwave: 10 mL H2O, 10 mL H2SO4, filter:False, for:Mg,Na, Zr}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127137_1 | 0.2034 | 200 | 30 | 1500 | 260 | 65 | 110 | 90% |
| 2-127137_2 | 0.2043 | 200 |  |  |  |  |  | PTFE |

MgO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Mg | %MgO | Avg(MgO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127137_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Mg] | 10/8 | 2.158 | 0.27 | 0.44 |  |
| 2-127137_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Mg] | 10/8 | 2.210 | 0.27 | 0.45 | 0.45 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O | AvgNa2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127137_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/7 | 0.953 | 0.33 | 0.45 |  |
| 2-127137_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/7 | 0.955 | 0.33 | 0.45 | 0.45 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 | Avg(ZrO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127137_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 50/15 | 1.916 | 0.63 | 0.85 |  |
| 2-127137_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 50/15 | 1.953 | 0.64 | 0.86 | 0.86 |

Manufacturer: Assurance, Mg lot: 28-136MGY exp: 2027-01-30

Manufacturer: Assurance, Na lot: 27-159NAY exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Zr lot: 28-64ZRY exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

%Cr6+=1.733mL FAS[N FAS][weight]

%Cr2O3=1.462*[%Cr6+]

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+