Submission ID: 100048257

Project #: LC454RD0034

Analysis: Agilent OES

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL H2SO4, 3 mL HNO3, filter:False, for:Cu}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127145_1 | 0.2049 | 100 | 30 | 1500 | 245 | 65 | 110 | 90% |
| 2-127145_2 | 0.2067 | 100 |  |  |  |  |  | PTFE |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127145_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 25/7 | 2.137 | 0.37 | 0.47 |  |
| 2-127145_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 25/7 | 2.115 | 0.37 | 0.46 | 0.47 |

Manufacturer: Assurance, Cu lot: 27-156CUY exp: 2026-02-28

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104