Submission ID: 100048266

Project #: LF448PS-23-2855

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127169 | 23.3443 | 25.3671 | 25.2653 | 5.03 | 0.9497 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 6 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127169_1 | 0.5016 | 100 | 45 | 1500 | 240 | 65 | 110 | 90% |
| 2-127169_2 | 0.5116 | 100 |  |  |  |  |  | PTFE |
| 2-127169_3 | 0.5045 | 100 |  |  |  |  |  |  |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127169_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Co] | 100/0.4 | 2.235 | 11.14 | 11.73 |  |
| 2-127169_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Co] | 100/0.4 | 2.288 | 11.18 | 11.77 |  |
| 2-127169_3 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Co] | 100/0.4 | 2.204 | 10.92 | 11.50 | 11.67 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127169_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Pt] | 10/7 | 0.738 | 210.18 ppm | 221.32 |  |
| 2-127169_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.956 | 207.63 ppm | 218.62 |  |
| 2-127169_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.895 | 197.11 ppm | 207.55 | 215.83 ppm |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page 1-3 for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

000,0000M+=conc.volumedilutionweight[]=ppm M+

ppm M+ =conc.volumedilutionweight