Submission ID: 100048268

Project #: LR448RD0007

Sample prep: None.

Analysis: Agilent OES

prep={None}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-127174_1 | 3.0630 | 250 |
| 2-127174_2 | 3.0527 | 250 |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127174_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Co] | 100/0.1 | 1.844 | 15.05 |  |
| 2-127174_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Co] | 100/0.1 | 1.849 | 15.14 | 15.10 |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104