Submission ID: 100048269

Project#: LC4990011

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | crucible + sample + ∆ (g) | LOI @900°C (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127176 | 26.5700 | 28.5697 | 28.5252 | 2.23 | 0.9777 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 3 mL H2SO4, filter:False, for:Cr, Fe,K,Si}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127176_1 | 0.1023 | 250 | 30 | 1500 | 245 | 65 | 110 | 90% |
| 2-127176_2 | 0.1018 | 250 |  |  |  |  |  | PTFE |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Cr,Fe,Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-127176_1 | 0.2023 | 250 |
| 2-127176_2 | 0.2084 | 250 |

prep={Hotplate:60 mL HCl, filter:False, for:K}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-127176_1 | 0.1020 | 250 |
| 2-127176_2 | 0.1063 | 250 |

Cr2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cr | %Cr2O3 | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127176_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cr] | 10/9 | 1.842 | 0.50 | 0.73 | 0.75 |  |
| 2-127176_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cr] | 10/9 | 1.745 | 0.48 | 0.70 | 0.72 | 0.74 |

Fe2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | %Fe2O3 | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127176_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Fe] | 100/0.7 | 1.891 | 66.02 | 94.40 | 96.55 |  |
| 2-127176_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Fe] | 100/0.7 | 1.825 | 64.03 | 91.56 | 93.65 | 95.1 |
| 2-127176_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Fe] | 100/0.35 | 1.801 | 63.59 | 90.93 | 93.00 |  |
| 2-127176_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Fe] | 100/0.35 | 1.865 | 63.92 | 91.41 | 93.49 | 93.25 |

K2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127176_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 250/250 | 0.358 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |  |
| 2-127176_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 250/250 | 0.342 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |

SiO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %SiO2 | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127176_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 250/250 | 1.035 | 0.25 | 0.54 | 0.55 |  |
| 2-127176_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 250/250 | 0.991 | 0.24 | 0.52 | 0.53 | 0.54 |
| 2-127176_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 250/250 |  |  |  |  |  |
| 2-127176_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 250/250 |  |  |  |  |  |

Manufacturer: Ricca, Cr lot: 45120423 exp: 2027-05-31

Manufacturer: Assurance, Fe lot: 28-75FEY exp: 2026-07-30

Manufacturer: Assurance, K lot: 28-6KY exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Si lot: 28-87SIX exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+