Submission ID: 100048325

Project #: LR438RD0004

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127319 | 27.9783 | 29.9816 | 29.9580 | 1.18 | 0.9882 |

prep={Microwave: 3 mL HNO3,2 mL HF, 1 mL H3PO4, filter:True, for:Ni, Ti}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127319_1 | 0.1019 | 250 | 30 | 1500 | 240 | 65 | 110 | 90% |
| 2-127319_2 | 0.1018 | 250 |  |  |  |  |  | PTFE |
| 2-127319_3 | 0.1017 | 250 |  |  |  |  |  |  |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Al,Ca}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-127319_1 | 0.2033 | 250 |
| 2-127319_2 | 0.2061 | 250 |
| 2-127319_3 | 0.2063 | 250 |

Al2O3 mass balanced

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 | [dried] | AvgAl2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127319_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Al] | 100/0.6 | 1.617 | 33.14 | 62.60 | 63.35 |  |
| 2-127319_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Al] | 100/0.6 | 1.814 | 36.67 | 69.28 | 70.11 |  |
| 2-127319_3 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Al] | 100/0.6 | 1.640 | 33.12 | 62.57 | 63.32 | 67.42 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO | [dried] | Avg(CaO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127319_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/1 | 1.941 | 11.93 | 16.70 | 16.90 |  |
| 2-127319_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/1 | 1.947 | 11.81 | 16.52 | 16.72 |  |
| 2-127319_3 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/1 | 1.951 | 11.82 | 16.54 | 16.74 | 16.79 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127319_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ni] | 100/5 | 2.177 | 10.68 | 10.81 |  |
| 2-127319_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ni] | 100/5 | 2.049 | 10.06 | 10.18 |  |
| 2-127319_3 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ni] | 100/5 | 2.078 | 10.22 | 10.34 | 10.44 |

TiO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ti | %TiO2 | [dried] | Avg(TiO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127319_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ti] | 25/8 | 1.934 | 1.48 | 2.47 | 2.50 |  |
| 2-127319_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ti] | 25/8 | 1.951 | 1.50 | 2.50 | 2.53 |  |
| 2-127319_3 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ti] | 25/8 | 1.904 | 1.46 | 2.44 | 2.47 | 2.50 |

Manufacturer: Assurance, Al lot: 27-171ALT exp: 2026-07-30

Manufacturer: Assurance, Ca lot: 28-35CAY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Ni lot: 28-130NIT exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Ti lot: 27-189TIT exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+