Submission ID: 100048339

Project #: LP413TS-26-3834

Analysis: Agilent OES

prep={Microwave: 3 mL HNO3,2 mL HF, 1 mL H3PO4, filter:True, for:Ca,Cu}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127359_1 | 0.1019 | 250 | 30 | 1500 | 240 | 65 | 110 | 90% |
| 2-127359_2 | 0.1033 | 250 |  |  |  |  |  | PTFE |
| 2-127360_1 | 0.1049 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127360_2 | 0.1034 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127361_1 | 0.1025 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127361_2 | 0.1030 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127362_1 | 0.1025 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127362_2 | 0.1044 | 250 |  |  |  |  |  |  |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO | Avg(CaO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127359_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 100/5 | 2.208 | 10.83 | 15.16 |  |
| 2-127359_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 100/5 | 2.226 | 10.77 | 15.07 | 15.12 |
| 2-127360_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 100/5 | 2.286 | 10.90 | 15.24 |  |
| 2-127360_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 100/5 | 2.226 | 10.76 | 15.06 | 15.15 |
| 2-127361_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 100/5 | 2.340 | 11.41 | 15.97 |  |
| 2-127361_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 100/5 | 2.345 | 11.38 | 15.93 | 15.95 |
| 2-127362_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 100/5 | 2.248 | 10.97 | 15.34 |  |
| 2-127362_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 100/5 | 2.271 | 10.88 | 15.22 | 15.28 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | Avg(CuO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127359_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/5 | 2.340 | 5.74 | 7.19 |  |
| 2-127359_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/5 | 2.410 | 5.83 | 7.30 | 7.25 |
| 2-127360_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/5 | 2.255 | 5.37 | 6.73 |  |
| 2-127360_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/5 | 2.278 | 5.51 | 6.90 | 6.82 |
| 2-127361_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/4 | 2.067 | 6.30 | 7.89 |  |
| 2-127361_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/4 | 2.085 | 6.33 | 7.92 | 7.91 |
| 2-127362_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/5 | 2.319 | 5.66 | 7.08 |  |
| 2-127362_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/5 | 2.379 | 5.70 | 7.13 | 7.11 |

Manufacturer: Assurance, Ca lot: 28-35CAY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Cu lot: 28-83CUT exp: 2026-09-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+