Submission ID: 100048362

Project #: LR448RD0007

Analysis: Agilent OES

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 6 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127423_1 | 0.5049 | 100 | 30 | 1500 | 240 | 65 | 110 | 90% |
| 2-127423_2 | 0.5027 | 100 |  |  |  |  |  | PTFE |
| 2-127424_1 | 0.5053 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127424_2 | 0.5057 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127425_1 | 0.5078 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127425_2 | 0.5044 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127426_1 | 0.5020 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127426_2 | 0.5037 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127427_1 | 0.5038 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127427_2 | 0.5043 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127428_1 | 0.5047 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127428_2 | 0.5060 | 100 |  |  |  |  |  |  |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127423_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Co] | 100/0.4 | 2.259 | 11.19 |  |
| 2-127423_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Co] | 100/0.4 | 2.249 | 11.18 | 11.19 |
| 2-127424_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.830 | 18.11 |  |
| 2-127424_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.919 | 18.97 | 18.54 |
| 2-127425_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Co] | 100/0.333 | 1.913 | 11.31 |  |
| 2-127425_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Co] | 100/0.333 | 1.927 | 11.47 | 11.39 |
| 2-127426_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.938 | 19.30 |  |
| 2-127426_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Co] | 100/0.2 | 2.013 | 19.98 | 19.64 |
| 2-127427_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Co] | 100/0.4 | 2.249 | 11.16 |  |
| 2-127427_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Co] | 100/0.4 | 2.281 | 11.31 | 11.24 |
| 2-127428_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.988 | 19.69 |  |
| 2-127428_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.926 | 19.03 | 19.36 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127423_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.961 | 211.48 ppm |  |
| 2-127423_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.943 | 208.43 ppm | 209.96 ppm |
| 2-127424_1 | [+1.0 ppm, +2.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.439 | 316.42 ppm |  |
| 2-127424_2 | [+1.0 ppm, +2.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.449 | 318.37 ppm | 317.40 ppm |
| 2-127425_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.971 | 212.46 ppm |  |
| 2-127425_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.989 | 217.86 ppm | 215.16 ppm |
| 2-127426_1 | [+1.0 ppm, +2.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.372 | 303.67 ppm |  |
| 2-127426_2 | [+1.0 ppm, +2.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.412 | 311.47 ppm | 307.57 ppm |
| 2-127427_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.939 | 207.09 ppm |  |
| 2-127427_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.967 | 213.06 ppm | 210.08 ppm |
| 2-127428_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 2.086 | 459.24 ppm |  |
| 2-127428_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 2.173 | 477.16 ppm | 468.20 ppm |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page 1-3 for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104