Submission ID: 100048365

Project #: LF448PS-23-2855

Sample prep: None.

Analysis: Agilent OES

prep={None}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-127437_1 | 20.0123 | 25 |
| 2-127437_2 | 20.0106 | 25 |

Al_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Al | Avg(Al_ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127437_1 | [1.0, 2.0, 3.0 ppm] [Al] | 50/1 | 2.137 | 133.48 ppm |  |
| 2-127437_2 | [1.0, 2.0, 3.0 ppm] [Al] | 50/1 | 2.167 | 135.37 ppm | 134.43 ppm |

Co_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Co | Avg(Co_ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127437_1 | [1.0, 2.0, 3.0 ppm] [Co] | 50/3 | 2.051 | 42.70 ppm |  |
| 2-127437_2 | [1.0, 2.0, 3.0 ppm] [Co] | 50/3 | 2.070 | 43.10 ppm | 42.90 ppm |

Si_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Si | Avg(Si_ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127437_1 | [1.0, 2.0, 3.0 ppm] [Si] | 25/25 | 1.510 | 1.89 ppm |  |
| 2-127437_2 | [1.0, 2.0, 3.0 ppm] [Si] | 25/25 | 1.515 | 1.89 ppm | 1.89 ppm |

Ti_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ti | Avg(Ti_ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127437_1 | [1.0, 2.0, 3.0 ppm] [Ti] | 10/3 | 1.765 | 7.35 ppm |  |
| 2-127437_2 | [1.0, 2.0, 3.0 ppm] [Ti] | 10/3 | 1.747 | 7.28 ppm | 7.32 ppm |

Manufacturer: Assurance, Al lot: 27-171ALT exp: 2026-07-30

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Si lot: 28-87SIX exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Ti lot: 27-189TIT exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+