Submission ID: 100048368

Project #: LP4130030

Analysis: Agilent OES

prep={Microwave: 6 mL HCl, 2 mL HNO3, filter:True, for:Ca,Cu}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) | stir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127441_1 | 0.1015 | 250 | 30 | 1500 | 240 | 65 | 110 | 90% |
| 2-127441_2 | 0.1021 | 250 |  |  |  |  |  | PTFE |
| 2-127442_1 | 0.1025 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2-127442_2 | 0.1035 | 250 |  |  |  |  |  |  |

Al2O3 mass balanced

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 | AvgAl2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127441_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Al] |  |  |  |  |  |
| 2-127441_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Al] |  |  |  |  | 75.74 |
| 2-127442_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Al] |  |  |  |  |  |
| 2-127442_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Al] |  |  |  |  | 76.19 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO | Avg(CaO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127441_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/2 | 1.980 | 12.19 | 17.06 |  |
| 2-127441_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/2 | 1.976 | 12.10 | 16.92 | 16.99 |
| 2-127442_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/2 | 1.984 | 12.10 | 16.92 |  |
| 2-127442_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ca] | 50/2 | 1.996 | 12.05 | 16.86 | 16.89 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | Avg(CuO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127441_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/4 | 1.861 | 5.73 | 7.17 |  |
| 2-127441_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/4 | 1.923 | 5.89 | 7.37 | 7.27 |
| 2-127442_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/4 | 1.807 | 5.51 | 6.90 |  |
| 2-127442_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 50/4 | 1.834 | 5.54 | 6.93 | 6.92 |

Manufacturer: Assurance, Al lot: 27-171ALT exp: 2026-07-30

Manufacturer: Assurance, Ca lot: 28-35CAY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Cu lot: 28-83CUT exp: 2026-09-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+