Submission ID: 100048374

Project #: LF448PS-23-2855

Sample prep: None.

Analysis: Agilent OES

prep={None}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-127453_1 | 40.1031 | 50 |
| 2-127453_2 | 40.1303 | 50 |

Al_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Al | Avg(Al_ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127453_1 | [1.0, 2.0, 3.0 ppm] [Al] | 25/0.7 | 1.873 | 83.40 ppm |  |
| 2-127453_2 | [1.0, 2.0, 3.0 ppm] [Al] | 25/0.7 | 1.847 | 82.19 ppm | 82.80 ppm |

Co_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Co | Avg(Co_ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127453_1 | [1.25, 2.5, 5.0 ppm] [Co] | 25/3 | 2.511 | 26.09 ppm |  |
| 2-127453_2 | [1.25, 2.5, 5.0 ppm] [Co] | 25/3 | 2.540 | 26.37 ppm | 26.23 ppm |

Si_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Si | Avg(Si_ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127453_1 | [1.0, 3.0, 5.0 ppm] [Si] | 50/50 | 1.275 | 1.59 ppm |  |
| 2-127453_2 | [1.0, 3.0, 5.0 ppm] [Si] | 50/50 | 1.266 | 1.58 ppm | 1.59 ppm |

Ti_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ti | Avg(Ti_ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127453_1 | [1.0, 2.0, 3.0 ppm] [Ti] | 50/50 | 2.087 | 2.60 ppm |  |
| 2-127453_2 | [1.0, 2.0, 3.0 ppm] [Ti] | 50/50 | 2.095 | 2.61 ppm | 2.61 ppm |

Manufacturer: Assurance, Al lot: 27-171ALT exp: 2026-07-30

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Si lot: 28-87SIX exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Ti lot: 27-189TIT exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+