Submission ID: 100048378

Project #: LF448PS-24-3498

Sample prep: None.

Analysis: Agilent OES

prep={None}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-127460_1 | 39.8991 | 50 |
| 2-127460_2 | 39.8806 | 50 |

Al_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Al | Avg(Al_ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127460_1 | [2.0, 4.0, 6.0 ppm] [Al] | 50/1 | 2.363 | 148.06 ppm |  |
| 2-127460_2 | [2.0, 4.0, 6.0 ppm] [Al] | 50/1 | 2.458 | 154.08 ppm | 151.07 ppm |

Si_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Si | Avg(Si_ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127460_1 | [0.1, 0.5, 1.0 ppm] [Si] | 50/50 | N/A | <1.0 ppm |  |
| 2-127460_2 | [0.1, 0.5, 1.0 ppm] [Si] | 50/50 | N/A | <1.0 ppm | <1.0 ppm |

Ti_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ti | Avg(Ti_ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127460_1 | [0.5, 1.0, 2.0 ppm] [Ti] | 10/2 | 1.665 | 10.43 ppm |  |
| 2-127460_2 | [0.5, 1.0, 2.0 ppm] [Ti] | 10/2 | 1.702 | 10.67 ppm | 10.55 ppm |

Manufacturer: Assurance, Al lot: 27-171ALT exp: 2026-07-30

Manufacturer: Assurance, Si lot: 28-87SIX exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Ti lot: 27-189TIT exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+