Submission ID: 100048380

Project #: LF4650001

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127461 | 26.4817 | 28.4843 | 28.2649 | 10.96 | 0.8904 |

prep={Katanax: Ramping, filter:True, for:Ti}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-127461_1 | 0.2086 | 250 |
| 2-127461_2 | 0.2085 | 250 |

Ti

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ti | %Ti [dried] | Avg(%Ti) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127461_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ti] | 50/5 | 1.545 | 1.85 | 2.08 |  |
| 2-127461_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ti] | 50/5 | 1.523 | 1.83 | 2.05 | 2.07 |

Ti lot: 27-189TIT exp: 2025-08-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104